新一涂™ DF系列消泡剂 DF580

产品描述

DF580是乳液类消泡剂，破泡速度快和保持长久高效，通用型，不含APE,不含硅，不影响涂料光泽，乳胶涂料经济型消泡剂。

产品特点

- 通用型。

- 破泡速度快。

- 在酸性或碱性介质中均有效。

- 不含有机硅，良好的层间附着力。

- 对光泽度无影响。

- 在涂料的制备、包装和应用阶段均有良好的泡沫控制能力。

- 涂料经长期储存后仍具有良好的破泡能力。

- 良好的储存稳定性。

产品应用

DF580是由矿物油和非离子表面活性剂组成的乳液，不含烷基酚聚氧乙烯醚(APE)，适用于以下：

- 一般的装饰涂料。

- 丝光面漆。

- 高光涂料。

- 清漆和木器漆。

- 水性油墨。

- 植物或蔬菜洗涤剂。

典型特性

活性成分含量：99.9%。

产品参数

| 外观（25℃） | 不透明液体 |
| --- | --- |
| 粘度（RVT,2#sp,20rpm,25℃）,cPs | 500-2000 |
| 比重（25℃) | 0.91-0.94 |

使用方法

DF580可直接加入到体系中，不需要进行预先稀释，但使用前必须搅拌均匀。推荐分批进行添加，在颜料分散阶段前添加1/3至2/3，剩余在调漆阶段添加，添加后涂料应进行充分搅拌以确保消泡剂得到充分的分散。

以下应用场合推荐用量为：

1.	水性无光漆：0.3-0.5%。

2.	丝光和低光漆 : 0.2-0.5%。

3.	高光泽和清漆：0.1-0.5%。

4.	胶粘剂：0.1-0.2%。

储存

本产品避免低温受冻，储存于阴凉（5-35℃）, 干燥，通风场所，避免接触明火和阳光直射，保持容器紧密关闭。

保质期 12 个月。

包装

20公斤和170公斤。

南京新义合成科技有限公司

网址：www.xyzchem.com	电话：400-855-1116