
[bookmark: 新一娇®真空电镀UV底漆]新一涂™ DF系列消泡剂 DF580

产品描述
DF580是乳液类消泡剂，破泡速度快和保持长久高效，通用型，不含APE,不含硅，不影响涂料光泽，乳胶涂料经济型消泡剂。

产品特点
1. 通用型。
2. 破泡速度快。
3. 在酸性或碱性介质中均有效。
4. 不含有机硅，良好的层间附着力。
5. 对光泽度无影响。
6. 在涂料的制备、包装和应用阶段均有良好的泡沫控制能力。
7. 涂料经长期储存后仍具有良好的破泡能力。
8. 良好的储存稳定性。

产品应用
DF580是由矿物油和非离子表面活性剂组成的乳液，不含烷基酚聚氧乙烯醚(APE)，适用于以下：
1. 一般的装饰涂料。
2. 丝光面漆。
3. 高光涂料。
4. 清漆和木器漆。
5. 水性油墨。
6. 植物或蔬菜洗涤剂。

典型特性
活性成分含量：99.9%。

产品参数
	外观（25℃）
	不透明液体

	粘度（RVT,2#sp,20rpm,25℃）,cPs
	500-2000

	比重（25℃)
	0.91-0.94



[bookmark: _Hlk179445085]使用方法
DF580可直接加入到体系中，不需要进行预先稀释，但使用前必须搅拌均匀。推荐分批进行添加，在颜料分散阶段前添加1/3至2/3，剩余在调漆阶段添加，添加后涂料应进行充分搅拌以确保消泡剂得到充分的分散。
以下应用场合推荐用量为：
1.	水性无光漆：0.3-0.5%。
2.	丝光和低光漆 : 0.2-0.5%。
3.	高光泽和清漆：0.1-0.5%。
4.	胶粘剂：0.1-0.2%。

储存
[bookmark: _Hlk179445032]本产品避免低温受冻，储存于阴凉（5-35℃）, 干燥，通风场所，避免接触明火和阳光直射，保持容器紧密关闭。
保质期 12 个月。

包装
[bookmark: _Hlk179445051]20公斤和170公斤。
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